АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

с.н.с. лаб. № 1.4.2 НИЦ 1 ОИВТ РАН Янилкина А.В.

по гранту ФПМУ ОИВТ РАН за 2011/2012 г.

Атомистическое моделирование и развитие теории радиационно-стимулированной диффузии в топливных элементах ядерных реакторов.

Содержание:

1. Результаты работы.

2. Список публикаций по тематике проекта за отчетный период.

3. Список выступление по тематике проекта за отчетный период.

1. Результаты работы.

А.) Исследование рекомбинации и кластеризации точечных дефектов в молибдене.

В данной работе рассматривается рекомбинация и кластеризация междоузельных атомов и вакансий на основе молекулярно-динамического моделирования. В качестве молекулярно-динамических моделей рассмотрены кристаллические решетки только с междоузельными атомами и как с междоузельными атомами и вакансиями. В первом случае происходит кластеризация междоузельных атомов за счет их диффузии и слияния. Во втором за счет повышенной концентрации вакансий преобладает рекомбинация точечных дефектов.

Получены зависимости концентраций междоузлий и вакансий от времени. Проведено сопоставление полученных зависимостей с аналитическим выражением для зависимости концентраций из кинетической теории. Сравнение показывает, что как в случае рекомбинации, так и кластеризации реакции имеют второй порядок. Определены константы скорости рекомбинаций и кластеризации. Получена их температурная зависимость. Проведено сопоставление полученных результатов с теоретическим выражением для константы скорости в случае диффузионно-контролируемых реакций.

Б.) Исследование рекомбинации и кластеризации точечных дефектов в диоксиде урана.

На основе статических расчетов рассчитаны спонтанные радиусы рекомбинации для пар Френкеля урана и кислорода. Кинетика рекомбинации исследована методом молекулярной динамики. Рассчитаны константы скорости рекомбинации пар Френкеля кислорода и урана, проанализированы причины отличия эффективного радиуса рекомбинации (пригодного для описания кинетики) от радиуса спонтанной рекомбинации. Эффективный радиус рекомбинации для пар Френкеля кислорода составляет около 1 – 3 нм, а для урана лежит в диапазоне 2 – 4 нм.

В.) Определение механизмов и расчет кинетики диффузии ксенона в молибдене.

Проведены статические и молекулярно-динамические расчеты поведения Хе в кластерах вакансий в молибдене. Определены энергии связи вакансии и кластера вакансий, энергии образования кластера и Хе. Для кластеров ХеVO2, ХеVO3, ХеVO4 определены механизмы диффузия Хе, а также барьеры миграции на основе полученных механизмов.

Г.) Определение механизмов и расчет кинетики диффузии ксенона в диоксиде урана.

Для расчета поведения Хе в диоксиде урана использован классических потенциал. Хотя по энергиям связи Xe в различных дефектах решетки UO2 есть отличие от квантово-механических расчетов, тенденцию к уменьшению энергии при нахождении в кластерах с большим числом вакансий классический потенциал воспроизводит. Также стоит отметить, что наиболее стабильной конфигурацией Хе+VUO2 является тривакансия, у которой вакансии кислорода находятся вдоль прямой [100], что согласуется с квантовыми расчетами.

Рассмотрен механизм диффузии ксенона по междоузлиям, когда он не занимает мест ионов O или U в решетке, оценки показывают очень небольшую энергию активации порядка 1.2 эВ, это значение близко к результатам расчетов методом DFT в статическом случае Eact ≈ 1.6 эВ. Также изучен механизм и проведена оценка энергии миграции (около 2.5 эВ) ксенона, занимающего позицию замещения иона кислорода. Этот случай важен для гипостехиометрического диоксида урана, когда концентрация вакансий кислорода высока и ксенон из междоузельного положения переходит в положение замещения.

2. Список публикаций по тематике проекта за отчетный период.

- A. Yanilkin, Z. Insepov, G. Norman, J. Rest, V. Stegailov Atomistic simulation of clustering and annihilation of point defects in Molybdenum // Defect and Diffusion Forum 2012 V.323-325, pp. 95-100.

- Z. Insepov, J. Rest, A. Yacout A. Yu. Kuksin, G. E. Norman, V. V. Stegailov, S. V. Starikov, A. V. Yanilkin. Derivation of kinetic coefficients by atomistic methods for studying defect behavior in Mo // Journal of Nuclear Materials. 2012, DOI:10.1016/j.jnucmat.2011.08.019.

- Yanilkin A.V., Zakharenkov A.S. Recombination of point defects in Mo under irradiation. Molecular dynamics simulation.// Physics of Extreme States of Matter. Chernogolovka. 2012.

3. Список выступлений по тематике проекта за отчетный период.

- 54-я научная конференция Московского физико-технического института “Современные проблемы Фундаментальных прикладных наук”, Москва-Долгопрудный, 2011.

- Вторые Московские чтения по проблемам прочности, 2011

- XXVII International Conference Equations of State for Matter, 2012

- XI Международной конференции «Забабахинские научные чтения – 2012»

- International workshop  «Molecular simulation studies in material and biological science»

- Sixth International Conference on Multiscale Materials Modeling. Freiburg. 2012.

- International conference on Nuclear Materials, 2012

с.н.с. лаб. № 1.4.2 НИЦ 1 ОИВТ РАН _______________________/Янилкин А.В./